КРЕПС ПРОСТОКЛЕЙ

### клеевая смесь для керамической плитки.

#### для выполнения  внутренних работ в помещениях с сухим, нормальным и влажным режимом.

##### Описание

КРЕПС ПРОСТОКЛЕЙ – сухая строительная смесь, состоящая из цемента, мелкозернистого фракционированного песка,   модифицированная специальными добавками. После затворения водой образует пластичную растворную смесь.

## Назначение

КРЕПС ПРОСТОКЛЕЙ  предназначен для укладки  керамической плитки на следующие основания стен и полов.:

- цементные, цементно-известковые штукатурки;

- бетонные и железобетонные основания при условии, что они  сухие и выдержанные.

##### Подготовка основания

Основание должно быть ровным, прочным и не должно подвергаться усадке или деформации. При необходимости основание должно быть очищено от  пыли, грязи, масел, жира, битумных субстанций и т.п. Основание рекомендуется обработать  грунтовочным составом.

## Приготовление раствора

## Залить в 25 – 30 л емкость 5,0-5,75 л чистой воды комнатной температуры и засыпать в нее 25 кг (мешок) клеевого состава. Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Через 10 минут, перемешать повторно. При 200С приготовленная смесь сохраняет жизнеспособность не менее 4 часов.

## Нанесение

Нанести клеевой состав КРЕПС ПРОСТОКЛЕЙ на основание. Разровнять зубчатым шпателем. Уложить плитку на свеженанесенный раствор в течение 10 минут, пока растворная смесь  сохраняет свои клеящие свойства. Время коррекции плитки  10 минут.

Затирку швов следует проводить не ранее, чем через 48 часов после укладки плитки.

По облицованному полу можно ходить не ранее, чем через   72 часа после укладки плитки.

При облицовке следует правильно подбирать размер зубцов шпателя. Для плитки размером 150х150 мм рекомендуется применять шпатель с размером  зуба 6 мм.

## Очистка инструмента

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

#### Техника безопасности

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу.  В случае попадания частиц смеси в глаза, промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах  не доступных для детей.

#### Упаковка и хранение

Поставляется в мешках по 25 кг.

Срок хранения 12 месяцев в закрытой упаковке в сухом помещении.

#### Технические данные

| Максимальная фракция | 0,63 мм |
| --- | --- |
| Расход материала | 2-4кг/ м² 25 кг (мешок) на ~8 м² |
| Количество воды на 1 кг смеси на 25 кг смеси | ~0,2-0.23 л 5,0-5,75 л |
| Время пригодности раствора к использованию | 4 часа |
| Открытое время работы | 10 минут |
| Время коррекции плитки | 10 минут |
| Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток не менее | 0,3 МПа |
| Марочная прочность | М50 |
| Устойчивость к сползанию | 0,5 мм |
| Использование пола через | 72 часа |
| Затирка швов через | 48 часов |
| Температура применения | oС от +5 |

ТУ 5745-001-38036130 - 2013 Смесь облицовочная клеевая растворная ССЦК ПРОСТОКЛЕЙ, М50, Пк3, D1700